	产品质量监督抽查实施细则


2025年轮台县轻工纺织产品质量

监督抽查实施细则

2025-10-15发布                                        2025-10-21实施

	轮台县市场监督管理局                              


  2025年轮台县轻工纺织产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为轮台县辖区内流通领域和生产领域。

抽查产品为学生校服、羽绒服、课业簿册、老人鞋、塑胶玩具、纸杯、塑料购物袋、胶粘剂、刨花板。

1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

根据产品的销售单元（件、条）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	学生校服 
	4件/条
	2件/条
	2件/条

	羽绒服
	2（件、条）
	1（件、条）
	1（件、条）

	塑胶玩具
	 3个

	2个
	1个

	纸杯
	80只
	40只
	40只

	课业簿册
	15本
	10本
	5本

	塑料购物袋
	100个
	60个
	40个

	胶粘剂
	棒棒胶
	3个
	2个
	1个

	
	胶水
	3瓶
	2瓶
	1瓶

	人造板
	刨花板a
	5张
	3张
	2张

	老人鞋
	2双
	1双
	1双

	注：抽样数量如不满足检验用数量，可适当增加抽样数量。a刨花板为干燥状态下使用的家具型刨花板及干燥状态下使用的普通型刨花板。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表5。

表2 学生校服 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	面料纤维含量
	FZ/T 01057.2～4-2007

GB/T 2910（所有部分）

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01026-2017

GB/T 38015-2019

	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	GB/T 7573-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	6
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	7
	耐汗渍色牢度（耐酸、耐碱）
	GB/T 3922-2013

	8
	耐皂洗色牢度
	GB/T 3921-2008


表3 羽绒服
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	面料纤维含量
	FZ/T 01057.2～4-2007

GB/T 2910（所有部分）

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01026-2017

GB/T 38015-2019

	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	GB/T 7573-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	6
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009  

	7
	耐汗渍色牢度（耐酸、耐碱）
	GB/T 3922-2013

	8
	接缝性能
	GB/T 14272-2021

	9
	绒子含量
	GB/T 14272-2021


表4  塑胶玩具

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	3
	小球、毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	5
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	6
	特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量）
	GB 6675.4-2014

	7
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2022


表5 纸杯 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016

或GB 31604.49—2023

	6
	砷（As）
	GB 31604.38—2016

或GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 31604.48—2016

	注：a适用于淋（覆）膜产品。


表6 课业簿册

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	装钉质量

装订
	QB/T 1437-2014                      QB/T 1437-2023

	2
	纸张定量

封面、封底定量  内芯定量
	GB/T 451.2-2002

GB/T 451.2-2023

	3
	危险锐利尖端a
安全
	QB/T 1437-2014                      QB/T 1437-2023 

	4
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	5
	亮度（白度）

内芯D65亮度  内芯D65荧光亮度
	GB/T 7974-2013

	6
	封面的脱色程度
	QB/T 1437-2014                      

	7
	成品尺寸偏差

成品整体规格尺寸偏差
	QB/T 1437-2014                      QB/T 1437-2023

	注：a适用于金属装订方式的产品。

第6项只适用于QB/T 1437-2014标准。


表7  胶粘剂（棒棒胶、胶水） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯
	GB 21027-2020

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020

	3
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016


表8  塑料购物袋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识要求
	GB/T 21661-2020

	2
	环保要求
	GB/T 21661-2020

	3
	厚度及偏差
	GB/T 21661-2020

GB/T 6672-2001

	4
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

	5
	漏水性
	GB/T 21661-2020

	6
	封合强度
	GB/T 21661-2020

QB/T 2358-1998

	7
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020

GB/T 9639.1-2008

	8
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	9
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	10
	脱色试验（仅限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7-2023


表8 刨花板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657—2013

	2
	静曲强度
	GB/T 4897-2015

 GB/T 17657-2013

	3
	内胶合强度
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657-2013

	4
	 表面胶合强度
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657—2013

	5
	24h吸水厚度膨胀率
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657—2013 


表9 老人鞋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	成鞋耐折性能
耐折性能
	GB/T 3903.1-2008
GB/T 3903.1-2017

	2
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2008
GB/T 3903.2-2017

	3
	帮底剥离强度
剥离强度
	GB/T 3903.3-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T31888-2015 中小学生校服

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 14272-2021 羽绒服装
GB/T29862-2013  纺织品 纤维含量的标识
GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB 6675.1-2014 玩具安全　第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全　第2部分：机械与物理性能

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

QB/T 1437-2014 课业簿册

QB/T 1437-2023课业簿册

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 27590-2011纸杯

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 4897-2015 刨花板

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 

QB/T 1002-2015  皮鞋

GB/T 15107-2013  旅游鞋及其第1号修改单

QB/T 4329-2012布鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

甲醛释放量项目不复检。


















