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1、抽样方法
以随机抽样的方式在销售者的待销产品中抽取。
所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。
煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流采样方法或静止煤采样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。
移动煤流抽样按时间基或质量基以系统采样方式或分层随机采样方式抽取。
表1  总样的最小质量
	标称最大粒度/mm
	一般分析和共用试样/kg

	150
	2600

	100
	1025

	80
	565

	50
	170a 

	25
	40

	13
	15

	6
	3.75

	3
	0.7

	a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。



2、检验依据
[bookmark: OLE_LINK3]本次抽查煤样种类分为民用散煤中的烟煤1号、烟煤2号、无烟1号、无烟2号。检验项目及检验依据见表2。
表2 商品煤（民用散煤GB 34169-2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	挥发分（Vdaf），%
	GB/T 212-2008

	2 
	全硫（St,d），%
	GB/T 214

	3
	灰分（Ad），%
	GB/T212-2008

	4
	磷含量（Pd），%
	GB/T 216—2003

	5
	氯含量（Cld），%
	GB/T 3558—2014

	6
	氟含量（Fd），μg/g
		GB/T 4633—2014




	7
	砷含量（Asd），μg/g
	GB/T 3058—2019

	8 
	汞含量（Hgd），μg/g
	GB/T 16659-2024


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则
3.1依据标准
GB 34169-2017  商品煤质量 民用散煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
[bookmark: _GoBack]经检验，检验项目全部合格，判定为本次检验通过；检验项目中任一项或一项以上不符合GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》标准，则判本次检验不通过。
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